## Slide 1
<Partner logo>
Principes
Renseignements supplémentaires pour les enseignants
Content created by
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 2
Une pile à combustible est un dispositif qui convertit l’énergie chimique d’un carburant en électricité par une réaction chimique d’ions hydrogène chargés positivement avec de l’oxygène ou un autre agent oxydant.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 3
Dispositif de stockage d’énergie chimique
(p. ex., batterie au ion lithium)
Pile à combustible à hydrogène
Système ouvert
L’anode et la cathode sont généralement des matériaux à base de carbone Pt. La réaction se produit à la frontière triphasée où le catalyseur, l’électrolyte et le gaz se rencontrent.
Les réactifs sont fournis à l’extérieur, pas de recharge requise.
Système fermé
L’anode et la cathode sont généralement des métaux.
Les réactifs sont consommés à l’intérieur et doivent être rechargés périodiquement.
Les principes de fonctionnement de base des deux sont très semblables, mais il y a plusieurs différences intrinsèques.
Piles à combustible Vs Batteries
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 4
Pile à combustible à hydrogène
L’énergie chimique est transformée en chaleur par réaction chimique
L’efficacité est limitée par la limite de Carnot;
L’énergie mécanique doit être transformée en électricité
Les deux sont des systèmes ouverts où le carburant (hydrogène) réagit avec l’oxydant (air)
Fuel Cells Vs Thermodynamic system
Système thermodynamique (combustion)
L’énergie chimique est directement transformée en électricité par réaction électrochimique
L’efficacité n’est PAS limitée par la limite de Carnot;
L’énergie électrique est directement produite
* Il est à noter qu’il existe de nombreux types de piles à combustible, qui nécessitent différents combustibles, matériaux d’électrodes et fonctionnent dans des conditions variables (température, etc.). L’exemple de la pile à combustible PEM d’hydrogène est donné car elle est considéré comme l’alternative la plus viable aux moteurs à combustion à base de combustibles fossiles dans l’industrie automobile.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 5
H2 + ½ O2  H2O + Energie
La réaction chimique de la pile à combustible est la suivante:
Réaction anodique: Réaction d’oxidation d’hydrogène (ROH):
H2 → 2H+ + 2e−
Réaction cathodique: Réaction de reduction d’oxygène (RRO): Cathodic reaction: Oxygen reduction reaction (ORR): (limite la réaction progressive à l’intérieur d’une pile à combustible en raison de sa cinétique lente)
Milieu acide:
O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O direct (voie de 4 électrons) ,
O2 + 2H+ + 2e− → H2O2 indirect (voie de 2 électrons) H2O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O
Milieu alkalin:
O2 + 2H2O + 4e− → 4OH− directe ( voie de 4 électrons)
O2 + H2O + 2e− → HO2− + OH− indirecte (voie de 2 électrons)
HO2− + H2O + 2e− → 3OH−
Les 4 électrons sont désirés car le peroxyde d’hydrogène produit dans la voie de 2 électrons peut causer la dégradation des piles et la perte d’efficacité. Un catalyseur efficace est donc nécessaire pour que la voie de 4 électrons se produise. Il s’agit généralement de la base Pt.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 6
ΔHr = ΔGr + T ΔSr
ΔHr : Enthalpie standard (= énergie totale) de la réaction
ΔGr : Énergie libre de Gibbs (= énergie électrique disponible) de réaction
ΔSr : Entropie (= trouble thermique.. ) de la réaction
T : Température de la réaction
Les principales propriétés thermodynamiques sont :
Liés par les éléments suivants : :
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 7
Les propriétés de la thermodynamique dépendent de:
Espèces réactives
Température
Pression
Pour les réactions d’hydrogène dans la pile à combustible :
ΔHr à 25°C et 1 bar: 241.61 kJ/mol
ΔSr à 25°C et 1 bar: 43.58 J/mol K
ΔGr à 25°C et 1 bar: 254.61 kJ/mol
H2 + ½ O2  H2O + Energy
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 8
ΔHr = ΔGr + T ΔSr
Notez que Δgr et Δsr sont des fonctions de température
H2 + ½ O2  H2O + Energy
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 9
Les piles à combustible convertissent l’énergie chimique directement en énergie électrique. Dans le cas idéal d’un convertisseur électrochimique, comme une pile à combustible, le changement d’énergie libre Gibbs, ΔG, de la réaction est disponible comme énergie électrique utile à la température de la conversion.
ΔGr = WORK
H2 + ½ O2  H2O + Energy
avec un travail équivalent à la charge déplacée dans le champ électrique (potentiel) il suit :
ΔGr = n F Er
n = mole d’électrons impliqués dans les réactions. Pour l’hydrogène n=2 F= constante Farday 96485,3329 C/mol Er = potentiel de réaction idéal
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 10
Potentiel de réaction idéal dans une batterie
Cu2+ + 2e− → Cu
Zn → Zn2+ + 2e−
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Réactions Redox
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 11
Potentiel de réaction idéal dans une batterie
E0
Cu2+ + 2e− → Cu (E = +0.34 V)
Zn → Zn2+ + 2e− (E = −0.76 V)
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
E0 =0.34 V −(−0.76 V) = 1.10 V
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 12
Potentiel de réaction idéal dans une pile à combustible
Er = ΔGr / ( n F )
Dans les conditions normales : E0 = 1.185 V
H2 + ½ O2  H2O + Energie
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 13
Potentiel de réaction standard dans une pile à combustible
Le potentiel de réaction (Er) est fonction des conditions thermodynamiques, comme Δgr
Er diminue quand la température augmente
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 14
Nernst faible
Potentiel de réaction → Potentiel d’équilibre
L’équation de Nernst établit une relation entre le potentiel standard idéal (Er) pour la réaction cellulaire et le potentiel d’équilibre idéal (E) à d’autres températures et pressions partielles des réactifs (Preac) et pressions partielles des produits (Pprod)
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 15
Les quantités utiles de travail (énergie électrique) ne sont obtenues à partir d’une pile à combustible que lorsqu’un courant raisonnable est prélevé, mais que le potentiel réel diminue par rapport à son potentiel d’équilibre en raison de pertes irréversibles
Les pertes sont appelées :
Polarisation par activation
Polarisation ohmique
Polarisation de la concentration
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 16
Vpile = Vcathode – Vanode – iR
Tension de pile
La tension de la pile comprend la contribution des potentiels de l’anode et de la cathode et la polarisation ohmique :
Il est possible de définir l’efficacité de la tension : comme le rapport entre la tension réelle de la pile (V) et la tension idéale (Er).
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 17
Utilisation des réactifs
l’équation de Nernst relève que le combustible et les gaz oxydant, contenant des pressions partielles plus élevées des réactifs électrochimiques, produisent une tension cellulaire plus élevée. Pour maintenir une tension de fonctionnement élevée, l’hydrogène ne réagit pas entièrement dans la pile et une partie du carburant est évacuée dans la sortie.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 18
Facteur d’utilisation du carburant
Il est possible de calculer l’utilisation de l’hydrogène et de l’oxygène comme le rapport entre les espèces réagies et l’entrée.
H2  2e- + 2H+
Les espèces réagies sont directement calculées à partir du courant (I). Puisque le courant est défini comme le produit du flux de mole d’électron et de la constante de Faraday :
Et le flux de mole d’électron est deux fois hydrogène impliqué dans la réaction:
semi-reaction anodique
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 19
Facteur d’utilisation du carburant
Il est possible de calculer l’utilisation de l’hydrogène et de l’oxygène comme le rapport entre les espèces réagies et l’entrée.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 20
En général est possible de définir l’efficacité de la pile comme le rapport entre la puissance de sortie Pext (électrique) et la puissance d’entrée Pin (énergie de carburant)
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 21
Il est possible d’élaborer l’équation de manière à obtenir..
.. que l’efficacité des piles à combustible dépend de l’efficacité réversible, de l’utilisation du carburant et de l’efficacité de la tension.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 22
En général:
ηrev dépend du type de combustible (hydrogène en général) et des conditions thermodynamiques;
uf est lié à la conception de la pile;
ηv dépend de la performance des matériaux et de la qualité des contacts;
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 23
Paramètre ayant une incidence sur le rendement des piles à combustible
  Température
  Pression
  Utilisation des réactifs
  Densité du courant
  Impuretés/contaminants
  temps
Les conditions d’exploitation sont un compromis entre le coût opérationnel et le capital.
Dernière mise à jour le 04-11-2019